Редакция: май 2012 года, изменения и дополнения

.

Регулярное использование моющих и полирующих составов повышает срок службы кузова транспортного средства в несколько раз. Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в моющих средствах, удаляют загрязнения из микротрещин, которые неизбежно образуются на лакокрасочном покрытии кузова при эксплуатации, и снижают его блеск. Накапливающиеся загрязнения ускоряют рост микротрещин и вызывают коррозию.

С разрушением и окислением верхнего слоя покрытия наблюдается меление: поверхность становится матовой или белесой. Возникает необходимость применения моющих средств с компонентами, способными не только удалять загрязнения, но и создавать на поверхности слой, позволяющий закрыть поры и трещины, защитить покрытия от неблагоприятного воздействия окружающей среды, УФ-излучения, кислотных дождей, соли, дорожного налета.

Применение полирующих составов придает поверхности неповторимый блеск и глянец, высокие водо, пыле, грязеотталкивающие свойства, восстанавливает первоначальный цвет краски. Покупая полироль, учитывайте, что дешевые средства выдерживают всего несколько моек, тогда, как полирующие составы последнего поколения обеспечивают 4-х летнюю защиту.

Выбор за Вами!

Коммерческое предложение

МС «Фаворит К» и МС «Фаворит Щ»– концентраты.

Эффективное средство для мойки пассажирских ж.д., автомобилей, грузовиков, фургонов, контейнеров, ж.д. вагонов, ж.д. и автоцистерн, сельскохозяйственной техники, тентов из стекловолокна, полов гаражей, стен, металлических дверей, алюминиевой или виниловой облицовки, металлических и стекловолоконных лодок,  а так же ванных комнат, тренажеров, грилей и т.д. Применимо для любых покрытий – эмалей, краски, «металлика», стеклопластика, акриловых покрытий.

МС «Фаворит» – изготовлен из комплекса мягких сбалансированных моющих средств, способных к биоразложению.

МС «Фаворит» – Глубоко проникает в грязь и дорожный налет на лакокрасочных покрытиях и отмывает поверхность не повреждая восковой слой. Содержит специальные добавки, которые смягчают воду, делают обрабатываемую поверхность блестящей, не оставляют следов после применения.

Концентрат МС «Фаворит К» расфасован в полиэтиленовые евроемкости 65л.

Концентрат МС «Фаворит Щ» расфасован в полиэтиленовые емкости 0,52 л, 1л., 20л, 32л,65л.

Срок годности концентрата 2 года.

Цена:	Включает НДС 18%

Условия оплаты: 	Предоплата,  безналичный, наличный расчет, согласно договора.

Условия поставки:

ПОСТАВЩИК поставляет Товар на условиях EX WORKS со склада в Саратове. В соответствии с Incoterm 2000 вышеупомянутые условия означают, что расходы по доставке товара на склад Покупателя и ответственность за сохранность товара в процессе транспортировке ложатся на Покупателя.

Право собственности на поставляемый Товар переходит к Покупателю с момента подписания на складе Поставщика приемо-сдаточной накладной представителем Покупателя.

Копии сертификатов прилагаются. (см. приложение 2)

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОДУКЦИИ

- МС «Фаворит» предназначено для очистки трамвайных и пассажирских железнодорожных  вагонов, дорожных машин, кранов, автомобильных и судовых двигателей, сельскохозяйственных машин, для очистки цистерн от нефтепродуктов, для удаления восковых защитных покрытий с новых автомашин, снятия масляных пятен, ржавых потеков с лаковых и лакокрасочных покрытий. Применимо для мытья любых бытовых сильнозагрезненных помещений, слесарных мастерских и т. д.

- По выраженности технического действия относится к 4 классу опасности. Полностью биоразлагаем.

МС «Фаворит Щ» представляет собой концентрированную,  загущенную жидкость. Цвет – от прозрачного до желто-зеленого, запах определяется типом применяемой отдушки и может быть изменен по желанию заказчика. Степень разведения 1 : 25

МС «Фаворит К» представляет собой концентрированную пасту зеленовато-желтого цвета с кристаллическими вкраплениями от 0,2 до 1 мм. Наличие воды в пасте: 1-3%. Степень разведения 1 : 33.

Запах определяется типом применяемой отдушки и может быть изменен по желанию заказчика.

##### РН 1-3,6 для «Фаворит К» и от pH 8-11 для «Фаворит Щ»

Срок годности – 2 года

Соответствует ТУ

Разрешение ГУП ВНИИЖТ к применению на железнодорожном транспорте согласно технологической инструкции ТИ-ЦЛПВ-1 п. 3.4 (прилагается см. приложение 2)

## ИНСТРУКЦИЯ

По применению моющих средств (МС)

«Фаворит»

МС «Фаворит К»  представляет собой концентрированную пасту (далее МС), предназначенное для наружной обмывки любого типа транспорта.

Степень разведения 1:33.

Благодаря своей особенной композиции МС «Фаворит К»  оказывает активное воздействие на любой вид загрязнений, в том числе битумные, жировые и масляные пятна. Удаляет копоть, нагар и  ржавчину с окрашенных поверхностей кузовов автомобилей, узлов и агрегатов различных машин и механизмов.

Благодаря повышенному содержанию ингибитора коррозии МС «Фаворит К» сдерживает развитие коррозии на поврежденных участках лакокрасочного  покрытия. Не повреждает краску и оставляет поверхность чистой и блестящей. Способствует созданию защитной пленки на окрашенной поверхности транспортного средства, предохраняющей краску от отрицательных  атмосферных воздействий. Восстанавливает и сохраняет блеск старой краски, не нарушая ее структуры. Отсутствует необходимость в нейтрализации остатков рабочего раствора МС на обмываемой поверхности.

Эти ценные качества особенно ощутимы при мойке контейнеров, ж/д вагонов, автоцистерн, легкового и грузового автотранспорта.

Экологически безвреден, полностью биоразлагаем.

- Способ применения.

  - В зависимости от степени загрязнения кузова транспортного средства рекомендуется применять рабочий раствор следующей концентрации:

слабая степень загрязнения     -  3%-4%-ый раствор;

средняя степень загрязнения   -  5%-7%-ый раствор;

сильная степень загрязнения   -  8%-12%-ый раствор.

  - Степень загрязнения обмываемой поверхности определяется визуально либо устанавливается согласно действующей нормативно-технической документации на каждый конкретный вид изделия.  Концентрация рабочего раствора подбирается индивидуально (по виду транспортного средства) с учетом местных условий.

  - Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать воду Т=30-40(С.

  - Для приготовления рабочего раствора использовать чистую проточную воду. (Оборотную воду использовать запрещено), т.к. оборотная вода содержит большое количество карбонатов, и нерастворимых солей, в результате на вагонах может оставаться белесые налеты (следы меления).

  - Рекомендуется обмывка первого обмывочного портала -оборотной водой, второго обмывочного портала – чистой проточной водой. Смотри п. 2.

  - В качестве рекомендации при наружной обмывки использовать «Технологическую инструкцию по наружной и внутренней обмывке кузовов пассажирских вагонов ТИ-ЦЛПВ-1.» Смотри п. 2.

  - МС «Фаворит Щ» представляет собой концентрированную,  загущенную жидкость. Цвет – от  прозрачного до желто-зеленого, запах определяется типом применяемой отдушки и может быть изменен по желанию заказчика.

  - МС «Фаворит Щ» предназначен для внутренней замывки пассажирских вагонов. Степень разведения 1:25. Для удаления масла и мазута с внешней поверхности пассажирских ж.д. вагонов – разведение 1:10-15.

МС «Фаворит К» представляет собой пасту зеленоватого-желтого цвета. Запах определяется типом применяемой отдушки и может быть изменен по желанию заказчика.

  - МС «Фаворит К» растворяют в мерной емкости до необходимой концентрации согласно табл.1.

Таблица 1

| Концентрациярабочего раствора, % | Расход МС на 100 л раствора, кг | Расход воды на 100 л раствора, л | Рекомендуемая температура раствора, Т(С |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 3-4 | 97-96 | 30-60 |
| 5-7 | 5-7 | 95-93 | 30-60 |
| 8-12 | 8-12 | 92-88 | 30-60 |

  - Способ нанесения рабочего раствора:

при ручной мойке                - с помощью губки, ветоши, волосяных

или капроновых щеток;

при автоматической мойке - распыление раствора автоматом

высокого давления или обливом

через форсунки.

при мойке крыш                   - смочить крышу водой, нанести пасту

тонким слоем, выдержать 5-10 минут

растереть щетками.

  - Выдержка рабочего раствора на обмываемой поверхности должна составлять 3-5 минут. Это необходимо для того, чтобы МС проникло между слоем загрязнений и лакокрасочной поверхностью, и началась реакция расщепления на молекулярном уровне.

  - После выдержки  рабочего раствора растереть очищаемую поверхность с помощью губки, ветоши, капроновых щеток до полного удаления загрязнений и смыть чистой водой Т +30-40(С.

  - Неиспользованный рабочий раствор сохраняет свои свойства в течение 2 суток - согласно пункта 2.1.

  - По прошествию 2 суток, очистить емкости с рабочим раствором, и тщательно промыть их чистой водой.

2. Утилизация и использование оборотной воды.

Утилизация проливов МС «Фаворит К» и МС «Фаворит Щ» представляет собой сбор проливов средства с полов с последующим растворением водой, и нейтрализацией раствора до pH 6,5-8,0 с последующим сливом в городскую канализацию, при условии соблюдений инструкций Роспотребнадзора и Водоканал для данной местности.

  - При использовании оборотной воды как указывалось в пунктах 1.14, 1.15, 1.16: (1.4.Для приготовления рабочего раствора использовать чистую проточную воду. (Оборотную воду использовать запрещено), т.к. оборотная вода содержит большое количество карбонатов, и нерастворимых солей, в результате на вагонах может оставаться белесые налеты (следы меления); 1.5 Рекомендуется обмывка первого обмывочного портала -оборотной водой, второго обмывочного портала – чистой проточной водой; 1.6 В качестве рекомендации при наружной обмывки использовать «Технологическую инструкцию по наружной и внутренней обмывке кузовов пассажирских вагонов ТИ-ЦЛПВ-1.»)

т.к. оборотная вода содержит большое количество карбонатов, и нерастворимых солей, в результате на вагонах может оставаться белесые налеты, и pH  оборотной воды при постоянном применении МС «Фаворит-К» (и других аналогичных кислотных средств) может доходить до 4-5, для нейтрализации кислотных остатков и кислых солей до рН 7, осаждения карбонатов, рекомендуем добавлять в оборотную воду щелочь: (0,5 кг – гидроксида натрия (NaOH) или 3 кг – кальцинированной соды, или 7 кг известкового молока исходя на 1 тонны оборотной воды, либо в оборотную воду добавлять остатки рабочего раствора и смывы использованного средства «Фаворит Щ») с последующем отстоем и фильтрацией через мелкодисперсионный фильтр.

2.3 Использовать к применению инструкцию «Технологическую инструкцию по наружной и внутренней обмывке кузовов пассажирских вагонов ТИ-ЦЛПВ-1»

2.4. Рекомендуем использовать очистные сооружения фирмы «Кернер», например:

Системы очистки воды HDR 555, HDR 777 или им аналогичные Российского производства.

(Система очистки воды неообходимый элемент на каждой мойке.
Cистема очистки воды предназначена для очистки сточных вод от загрязнений, как автоматических, так и ручных моющих аппаратов высокого давления. Применение данной установки позволяет экономить до 87% воды за счет ее очистки и повторного применения. Установка, помимо очистки воды, удаляет неприятные запахи, вызванные наличием бактерий в воде. Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля, вагона чистой водой. На базе этой установки возможно конструирование многопостовых моющих систем. Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках. Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования. Условия эксплуатации: Система устанавливается в отапливаемом помещении. Измерительные приборы и электрические шкафы должны быть защищены от воды и попадания водяных брызг. Температура окружающей среды, град +5 ... 50 Влажность воздуха мах 90%. Система отстоя воды: Описание процесса:Из насосного отстойника вода подается погружным насосом сначала в песочно-гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от механических примесей, а затем в фильтрующую колону с сорбентом, где производиться доочистка от нефтепродуктов. Далее вода поступает резервуар для хранения воды, предназначенной для мойки автомобилей, вагонов .Для уничтожения микробов в воде и избежания раздражения от запаха в системе предусмотрен бачок для химии, из которого химия добавляется в воду через эл/магнитный клапан автоматически. Контроль уровня воды в резервуаре, включение насосов производится с помощью системы автоматики. Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника в фильтрующую колонну. Насос подвешивается с помощью троса и специального держателя в насосном отстойнике. С помощью гибкого шланга, муфт и переходников погружной насос соединяется с трубопроводом в соответствии со схемой водоснабжения. Включение насоса производится по команде от системы управления, расположенной в распределительном шкафу. В качестве датчика сухого хода, как правило, используется поплавковый выключатель.)

3.Условия транспортировки и хранения

  - . Концентрат, рабочий раствор транспортировать и хранить  в плотно закрытой полиэтиленовой, нержавеющей, химически стойкой таре, при температуре от -30(С до +40(С. Но не выше +45 (С. Не хранить под прямыми солнечными лучами.

  - Средство сохраняет свойства после размораживания. ВНИМАНИЕ. Размораживать при температуре не выше +20(С.

  - Если в процессе длительного хранения произошло расслоение, то перед употреблением концентрат необходимо тщательно перемешать.

  - При хранении стабильно.

  - Вязкость МС зависит от температуры.

  - Срок хранения концентрата 2 года.

- Меры безопасности.

  - МС «Фаворит К», МС «Фаворит Щ» по выраженности токсического действия на организм малоопасно (4-класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Продолжительный или повторяющийся контакт с кожей может вызвать раздражение кожи. Во время работы рекомендуется  использовать резиновые перчатки и защитные очки. (См. СанЭпид заключения, приложение 2)

  - При попадании на кожу смыть средство большим количеством воды.

  - При попадании в глаза МС «Фаворит К» смыть средство большим количеством воды, затем 3% раствором пищевой соды

  - При попадании в глаза МС «Фаворит Щ» смыть средство большим количеством воды, затем 1% раствором уксусной кислоты.

  - МС «Фаворит» пожаробезопасен.

  - Экологически безопасен. Полностью биоразлагаем.

  - МС «Фаворит» относится к 4 классу малоопасных веществ.

Разработано: технолог                                                Волошин И.Н.

Начальник отдела технического

контроля ООО "Матрица-продакшин Плюс"        ________________

Испытание кислотного моющего средства "Фаворит К" на Приволжской железной дороге, МотороРемонтноеДепо станция Анисовка на электропоезде ЭР9Т-680

Испытания кислотного синтетического моющего средства для наружной обмывки пассажирских вагонов и вагонов метрополитена "Фаворит К" (ТУ 2384-006-55392091-2005 производства ООО "Матрица-продакшин Плюс")  производились в Мотороремонтном депо станции Анисовка 1, Приволжской железной дороги 18 мая 2012 г. Моющее средство испытывалось на кузове электропоезда ЭР9Т-680, на головном вагоне 009 и на вагоне под № ЭР9Т-008.

На испытании присутствовали:

Представители ООО "Матрица-продакшин Плюс" (производителя моющего средства):

1. Технолог: Волошин Игорь Николаевич.

Представители ООО "Ротэкс" (клининг на железнодорожном траспорте)

1. Начальник моечной станции: Давиденко Андрей Павлович
Мойщики:
 2. Аристов Андрей Евгеньевич
 3. Рахимова Мария Рашитовна

Кислотное моющее средство для наружной обмывки пассажирских вагонов "Фаворит К", представляющее собой пасту зеленого цвета, с характерным приятным запахом:

Данное средство разбавили водопроводной водой температуры 16 градусов по Цельсию в соответствии с таблицей взятой из технологической инструкции по применению данного средства:

| Концентрациярабочего раствора, % | Расход МС на 100 л раствора, кг | Расход воды на 100 л раствора, л | Рекомендуемая температура раствора, ТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 3-4 | 97-96 | 30-60 |
| 5-7 | 5-7 | 95-93 | 30-60 |
| 8-12 | 8-12 | 92-88 | 30-60 |

Испытание № 1

Нанесли водный раствор данного средства на поверхность головного вагона электропоезда, смотри фотографии ниже:

Время выдержки составило 3 минуты.

На данной  фотографии наиболее загрязненных дефектов электропоезда, которые никогда не отмываются, это поручни дверных проемов, которые обычно красятся в белый или желтый цвет.

Далее показаны фотографии поручней с нанесенным с помощью пеногенератора раствора моющего средства "Фаворит К"

Как было указано выше время экспозиции составило 3 минуты. Далее рабочий раствор был смыт с помощью аппарата высокого давления типа "Керхер"

Далее  показаны фотографии поручней после обмывки их моющим средством "Фаворит К"

Разница очевидна видна невооруженным глазом. После протирки поручней чистой белой тканью следов меления и грязи на ткани не обнаружено.

Еще типичный дефект: ржавчина и скопление грязи в уголках стекла окон.

Технология была та же: нанесли моющий раствор раствор, смыли под давлением, зеркало не мыли, рабочий раствор наносился на правый уголок окна. На первом фото видна грязь и ржавчина под резинками, и на правом уголке окна до нанесения моющего раствора "Фаворит К". На втором фото видны те же элементы только отмытые.

Испытание №2

Дефект тот же:  ржавчина и скопление грязи в уголках стекла окон.

На данных фотографиях видны загрязнения окна в различных ракурсах

На кузов вагона с помощью щетки наносится паста и растирается без особых усилий и нажимов на щетку. В емкости 1 кг пасты концентрированного моющего средства "Фаворит К", смешали с водопроводной водой объемом в 1 литр. Это было сделано для того, чтобы входящие в состав моющего средства компоненты стали взаимодействовать между собой. Полученную "кашицу" из смеси кислотного моющего средства и воды на несли на окно и лакокрасочное покрытие вокруг окна.

Далее выдержали полученный раствор моющего средства "Фаворит К" 2 минуты и смыли водопроводной водой под давление.

p.s. Смывка водой под давлением, применяется только исключительно для экономии воды. т.к. загрязнения на железнодорожных пассажирских вагонов существенно отличаются от автомобильных (там давление помогает бороться с грязью), то на пассажирских вагонах загрязнения такие, что водой под любым давлением мыть такие загрязнения бесполезно.

На данных фото видно отмытые окна, уголки, и отсутствие ржавых подтеков. Также отсутствует повреждение ЛКП кузова вагона от воздействия повышенной концентрации кислотного моющего средства "Фаворит К" После протирки отмытых поверхностей вагона, белой тканью выявлено отсутствие загрязнений на ткани.

Испытание №3.

Попробуем отмыть самую проблемную эстетическую часть пассажирского вагона, его крышу. На фото показаны типичные загрязнения крыши.

В пластиковой емкости 1 кг пасты концентрированного моющего средства "Фаворит К", смешали с водопроводной водой комнатной температуры объемом в 1 литр. Это было сделано для того, чтобы входящие в состав моющего средства с антикором "Фаворит К" компоненты стали взаимодействовать между собой. Полученную "кашицу" из смеси кислотного моющего средства и воды нанесли на крышу с помощью щетки и растерли по поверхности лакокрасочного покрытия не прилагая усилий и нажимов.

Далее выдерживаем полученную поверхность в течении 1,5 минуты и смываем под давлением:

На фото видно, что те места ската крыши которые были покрыты кислотным моющим средством "Фаворит К" с антикором, стали яркими и чистыми по сравнению с грязными участками ската крышы. Границы видны невооруженным глазом.

На основании проделанных опытов и вышесказанного, можно сделать несколько выводов:

Концентрированное кислотное моющее средство с антикором "Фаворит К":

1. Обладает превосходными очищающими способностями.

2. Может наносится на поверхность вагона с помощью пеногенератора в виде жидкого раствора.

3. Наносится в виде разбавленной пасты для удаления очень стойких загрязнений.

4. Средство прекрасно разводится в холодной воде, и полученный раствор прекрасно удерживается на поверхности ЛКП.

5. Для смывки моющего средства с поверхности ЛКП требуется незначительное количество обмывочной воды.

6. Средство не повреждает ЛКП

7. Следов меления не обнаружено.

8. Время выдержки на поверхности ЛКП минимально.

Следовательно данное средство идеально подходит для технологического процесса наружной обмывки пассажирских железнодорожных вагонов и вагонов метрополитена.

Более подробную информацию  и другие фото и видео можно посмотреть на :

http://www.matrixplus.ru/

http://www.matrixplus.ru/vagon.htm

http://www.matrixplus.ru/vagonakt.htm

http://www.matrixplus.ru/vagonelectro2.htm

Приложение 1

1.1. Информация наносимая на этикетку:

МС «Фаворит-Щ»				  МС «Фаворит-К»

1.2. Упаковка:

МС «Фаворит-Щ» пакуется в литровые емкости, с контрольным колпачком, либо колпачком типа «Пуш-Пул» в спайке по 8 шт, либо в евроемкости 65 л. Возможно штабелирование высотой до 1,5 метров с прокладываем между слоями картоном, либо ДВП.

МС «Фаворит-К» пакуется только в евромекости 65 л.

| Вместимость (л) | Высота (мм) | Наружный диаметр (мм) | Диаметр заливной горловины (мм) | Сертификат U/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 620 | 400 | 320 | 1H2/X82/S/*; 1H2/X102/S/ |

Приложение 2

2.1. Разрешение ВНИИЖТ на «Фаворит К» и «Фаворит Щ»

  - Копия ТУ на «Фаворит Щ» согласованная с ВНИИЖТ

  - СанЭпидЗаключение на «Фаворит-Щ»

  - Копия ТУ на «Фаворит К» согласованная с ВНИИЖТ

  - СанЭпидЗаключение на «Фаворит-К»

Приложение 3

Прочая продукция ООО «Матрица-продакшин Плюс», более подробную информацию можно получить на www.matrixplus.ru

- Концентрированное МС для мытья посуды «Золушка»

- Технические шампуни «Фаворит» для уборки помещений.

- Технические шампуни «Фаворит» для бесконтактной уборки помещений.

- Средства «Фаворит» для ультразвуковой очистки.

- Автошампуни «Фаворит»

- Автошампуни для бесконтактной мойки авто, и ж.д. транспорта.

- Средства «Фаворит» для чистки стекол и зеркал.

- Ароматизаторы помещений, салонов, пассажирских вагонов.

- Жидкое мыло гель «Фаворит»

- Жидкое мыло гель «Фаворит» антибактериальное с триклозаном.

Более подробную информацию  и другие фото и видео можно посмотреть на :

http://www.matrixplus.ru/

http://www.matrixplus.ru/vagon.htm

http://www.matrixplus.ru/vagonakt.htm

http://www.matrixplus.ru/vagonelectro2.htm

# Text boxes

ООО «Матрица-продакшин Плюс»

Продукция серии «Фаворит»

Инструкция по применению моющих средств «Фаворит-К»,  «Фаворит-Щ» на объектах железнодорожного транспорта

г. Саратов – 1999-2012 г

Редакция: май 2012 года, изменения и дополнения.